Příloha č. 3 – technická specifikace

Outsourcingové služby – v oblasti přípravy prototypů zařízení, nebo části zařízení s novými druhy kompozitních kovových a nekovových vícesložkových povlaků uvedenými technologiemi povlakování.

Outsourcingová služba bude zajišťovat atmosférické plazmové stříkání a vysokorychlostní stříkání plamenem kompozitních kovových a nekovových prášků na povrch prototypů nebo jejích části z hliníkových slitin nebo slitin na bázi železa (vývojově výzkumné činnosti objednatele v rámci  projektu Vývoj nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů – NANOTECH ITI II.).

Jedná se o služby zajišťující vývojově výzkumné práce objednatele v oblasti přípravy a testování speciálních vrstev povlaků pro vysoce odolné abrazivní a  vysokoteplotní aplikace pro vývoj nových vícesložkových mikropovlaků z vícesložkových kovových prášků speciálního složení podle potřeb objednatele pro následné zkoušení a testování.

V součinnosti objednatele a zhotovitele budou řešeny přípravy prototypů zařízení, nebo části zařízení s novými druhy kompozitních kovových a nekovových vícesložkových povlaků, které budou zahrnovat:

- atmosférické plazmové stříkání a vysokorychlostní stříkání plamenem kompozitních kovových a nekovových prášků požadovaného složení na základní materiály slitin na bázi hliníku a železa,

- nanášení prášků jednotlivých systému Co66Gr33, Ti50Mo33Al17, Co35Cr15Ti25Mo15Al10, CoCrWC,

- vývoj optimálních parametrů technologie nanášení mikropovlaků v rámci jednotlivých prášků a   vybraných povlakovaných materiálů (siluminy, ocel),

- optimalizace způsobů nanášení mikropovlaků.

Zhotovitel a objednatel budou spolupracovat v následujících oblastech:

- vývoj a příprava práškových směsí s rovnoměrným rozptýlením částic a požadovaného složení pro nanášení mikropovlaků,

- dodávání potřebného množství práškových kovů k povlakovaní,

- technická podpora a konzultace v rámci technologických parametrů finálních mikropovlaků,

- optimalizace postupů přípravy práškových směsí před jejich aplikací.