Technická specifikace – kombinovaná indukční pec:

Provedení pece: dvě oddělené tavící nádoby (pro tavení slitin na bázi Fe a pro neželezné kovy), společná regulace pro obě nádoby, společný systém chlazení a společný středofrekvenční zdroj pro obě tavící nádoby.

Teplota tavení:

1. tavící nádoba (pro neželezné kovy): min. do 1200°C.

2. tavící nádoba (slitiny na bázi Fe): min. do 1600°C

Objem pece: Oba kelímky s objemem pro min. 40 kg slitiny na bázi Fe (cca 5 dm3)

Příkon: min. 70 kVA, tak aby doba natavení vsázky v jednom kelímku nepřesáhla 60 minut

Celkové jištění: 150 A (souhrnně pro tavící a chladící okruh)

Chlazení: chladící systém součástí dodávky, s umístěním uvnitř haly, maximální hladina akustického tlaku 55 dB (měřeno ve vzdálenosti 10 metrů a 1 m vysoko od zdroje hluku).